- Техническое описание на риббон WAX 2111:

| - 1. Описание материала РИББОН WAХ 2111: Риббон WAХ 2111 содержит минимальное количество синтетических смол в составе красящего слоя. Является самым широко используемым материалом для термотрансферной печати. Наиболее подходит для печати на бумажных носителях и картонных ярлыках без ламинирования. Имеет низкую температуру печати, что обеспечивает большой срок службы термоголовки. Устойчивость к истиранию невысокая. Рекомендованная скорость печати – до 200 мм/с с разрешением 200, 300, 600 точек в дюйме. Изображение, полученное с помощью WAХ 2111, имеет среднюю стойкость к повышенным температурам. |  | - 2. Графическая характеристика: |
| --- | --- | --- |
| - 3. Свойства термотрансферной ленты РИББОН WAX 2111: - - Средняя устойчивость к стиранию - - Высокая плотность и точность печати - - Щадящий режим печати для головки принтера - - Хорошее качество печати при больших тиражах - - Специальное покрытие защищающее головку от статического электричества |  | - 4. Технические характеристики: Тип: Воск Цвет: Черный Основа: Полиэстровая пленка Толщина основы: 4.5 мкм Общая толщина: 7,1 мкм Температура плавления: 70-80*С Оптическая плотность: более 1.82 Скорость печати: до 152 мм/с |
| - 5. Области применения: Складской учет, логистика, маркировка в розничной торговле, пищевые продукты, маркировка для автоматической сортировки, маркировка на акцизных марках. | - 6. Материалы для печати: Мелованая, немелованая, синтетическая бумага. |  |