#### Техническое описание на риббон WAX  PREMIUM 2214:

| 1. Описание материала РИББОН WAX PREMIUM 2214: Данный вид термотрансферной ленты (риббона) производится на основе высококачественного сырья, содержит наполнение новейшими синтетическими смолами в составе красящего слоя. Термотрансферная лента WAX PREMIUM усиленная смолами наиболее подходит для печати на бумажных носителях - матовая, полуглянцевая, бумага. Имеет низкую температуру печати, что обеспечивает большой срок службы термоголовки. Устойчивость к истиранию - высокая. Данная лента отличается специальным покрытием обладающим антистатическими свойствами и защищающим печатающую головку. Рекомендованная скорость печати – до 300 мм/с с разрешением 200, 300, 600 точек в дюйме. Данный материал выделяется своей контрастностью, четкостью и стойкостью изображения. | 2. Графическая характеристика: |
| --- | --- |
| 3. Свойства термотрансферной ленты РИББОН WAX PREMIUM 2214: - Высокая плотность и точность печати - Высокая устойчивость к стиранию - Высокая контрастность и четкость печати - Низкое энергопотребление, за счёт низкой температуры плавления красящего вещества - Отличное качество печати при больших тиражах | 4. Технические характеристики: Тип: Воск Цвет: Черный Основа: Полиэстеровая пленка Толщина основы: 4.5 мкм Общая толщина: 9.0 мкм Температура плавления: 65*С Оптическая плотность: более 1,95 Скорость печати: до 300мм/сек |
| 5. Области применения: Складской учет, логистика, маркировка в розничной торговле, пищевые продукты, сельское хозяйство, маркировка на акцизных марках, фармацевтика, маркировка в мед. учреждениях. | 6. Материалы для печати: Мелованая, немелованая бумага, этикетки на основе полиэстера, полиэтилена, полипропилена, ПВХ |